ПНР-2 Лаборатория «Рациональное использование ресурсов в металлургии»

Прибор дисперсионного анализа ПСХ-10А

Назначение:

Прибор дисперсионного анализа ПСХ-10А  предназначен для измерения удельной поверхности и среднего размера частиц порошков строительных материалов, металлургических полуфабрикатов, сорбентов и др.

Прибор  дисперсионного анализа обеспечивает определение газопроницаемости слоя порошка по продолжительности фильтрации через него воздуха при фиксированном начальном и конечном разрежении в рабочем объёме прибора; расчет удельной поверхности и среднего размера частиц по удельному весу (плотность) материала порошка в автоматическом режиме.

Прибор включает кювету для измерения удельной поверхности порошка, соединительный воздушный шланг, пробойник для изготовления фильтров-вкладышей, инструмент для освобождения кюветы от порошка, эталонный порошок.

| Обозначение | ПСХ-10А |
| --- | --- |
| Изготовитель |  |
| Месторасположение | Ауд. 521/3 |
| Контактная информация | Солдатов Александр Иванович Тел.: 99-55 |

Технические характеристики:

| Диаппазон измеряемых величин: удельная поверхность среднемассовый размер частиц порошков | см2/г мкм | 300 - 60000 0,2 - 200 |
| --- | --- | --- |
| Точность измерений | % | ±1,5 |
| Повышенная точность измерений в диаппазоне: | см2/г | 300 - 1000 |
| Продолжительность измерения, менее | мин | 2 |
| Потребляемая мощность (220 В/50 Гц), менее | Вт | 0,3 |
| Диаппазон рабочих температур | 0С | 10 - 35 |
| Относительная влажность, не более | % | 80 |
| Габариты по типоразмерам корпуса: 1 типоразмер 2 типоразмер | мм | 300х280х110 170х280х110 |
| Масса прибора с кюветой и пробойником, не более | кг | 3 |

В комплект прибора входят:

- Прибор ПСХ-10 а

- Кювета с плунжером для размещения в ней исследуемого порошка (см. примечание ниже).

- Пробойник для вырезания фильтров-вкладышей.

- Соединительный воздушный шланг.

- Эталонный порошок для периодического оперативного контроля и поверки прибора.

- Паспорт прибора с техническим описанием и руководством по эксплуатации

## Главные вкладки

- Просмотр текущей(активная вкладка)

- Изменить текущую

- Оглавление

- Редакции

- Отслеживать

- Перевести